香港金库门订做的七大关卡

香港金库门订做也不难得，只要您有了明确的产品要求，我们将会在规定的时间里生产出来，而产品的要求就比如净通道多宽多高，材质是需要普通钢板的还是不锈钢的，防护等级A、B、C、M这四个等级那个等级合适等等，锁具有没有什么特殊的要求之类的。

第一层：外包厚度为1.2mm厚不锈钢板，材质为SUS304；

第二层：主门板，厚度为8mm厚的不锈钢板；

第三层：高锰钢板，厚度为30mm；

第四层：防火层，防腐、防电腐、耐高温、而高热功能的合成材料；

第五层：夹层加强板，厚度为4mm厚的不锈钢板；

第六层：锁盒盖板，厚度为1.2mm厚不锈钢板；

第七层：不锈钢栅栏门。铰链侧有2个方型明铰链，4个直径为ф40mm活动门栓。开启侧有4个直径为ф40mm活动门栓，锁栓伸入锁孔有效长度为35mm。

香港金库门功能要求执行标准金库门符合中华人民共和国金融行业标准《金库门JR/T0001-2000》2级标准，防护达到公安部《金库门通用技术条件GA/T143-1996》B级标准，具有防火、防砸、防撬、防火焰切割、防钻、防喷锯、防腐蚀、防撞击的功能。延时自锁，错按报警，自记录。带USB数据接口，不应有密码或钥匙强制开启功能。低压DC12V电源。每套指纹锁配备一套UPS备用电源，其供电时间不小于8小时。